# Text boxes

导热系数

1804年法国物理学家毕奥(Jean Baptiste  Biot, 1774—1862)由平壁导热实验的结果最早表述了热量总是朝着温度降低的方向传递的热传导规律。1882年法国科学家傅里叶（Jean Baptiste Joseph Fourier，1768-1830）建立的热传导理论指出，单位时间通过垂直于热量传播方向的单位截面所传的热量正比于温度的负梯度，比例系数成为物质的导热系数（热导率），其单位为W/(m •K)。

不同物质有不同的导热系数，同种物质的导热系数与材料的组成结构、密度、含水率、温度、杂质含量等因素有关。一般说来，金属的导热系数最大，它们构成热的良导体，应用于高速机具、热转换设备及集成电路等场合，而非金属、液体、气体的导热系数较小，构成热的不良导体，可用于绝热材料。

各种物质的导热系数可由实验测定。常用的测量导热系数的方法与仪器分两类：利用稳态方法的仪器，如热流法导热仪、热板法导热仪适用于在中等温度下测量中低导热系数材料；利用动态（瞬时）方法的仪器，如热线法或闪光法（高压脉冲氙灯和激光闪射法等），适用于测量高导热系数材料或在高温条件下测量。