# Text boxes

固体线膨胀系数

当外界压力保持不变时，温度升高会造成固体、液体和气体发生长度和体积变化的现象，称为热膨胀。从微观角度看，固体的热膨胀是由于其原子和分子的热运动加剧，粒子间的平均距离增大，結果使固体整体膨胀。当温度变化不大时，固体在温度每升高1℃时，在某方向上的长度增量与0℃时同方向上的长度之比，称为固体的线胀系数。

物体的热膨胀与物质种类有关，固体的膨胀系数比气体和液体小得多。分为某一温度点的线膨胀系数和某一温度区间的线膨胀系数，后者称为平均线膨胀系数。前者是单位长度的材料每升高一度的伸长量；平均线膨胀系数是单位长度的材料在某一温度区间，每升高一度温度的平均伸长量。同种物质温度不同时其热膨胀系数不相同。固体的膨胀系数可分为线膨胀系数、面膨胀系数和体膨胀系数，由于固体（非晶体或多晶体）在温度升高时形状不变，可以用固体在一个方向上的线膨胀规律来表征它的体膨胀。

热膨胀系数的测量方法主要有机械记录法（如顶杆式间接法）、光学记录法（如望远镜直读法）、干涉仪法、X射线法。利用热膨胀仪测量材料的热膨胀系数，能够广泛应用于各种领域材料的测试，还可用于研究合金中的相变。